Теплоизоляционные полимерные покрытия АСТРАТЕК® - современные теплоизоляционные материалы на основе полимерного связующего, специальных легковесных наполнителей и целевых добавок.

Покрытия АСТРАТЕК представляют собой жидкую суспензию (мастику), что позволяет наносить  их на объекты любой конфигурации кистью или распылителем.

АСТРАТЕК является высокопористым теплоизоляционным материалом, который работает за счет реализации механизма блокирования (создания высокого термического сопротивления) 3-х видов теплопередачи – конвекции, кондукции и радиации. Микропористая структура  АСТРАТЕК при теплопередаче отражает и рассеивает более 76% входного теплового излучения. За счет низкой теплопроводности, происходит  «ослабление» теплового потока в толще материала, малая излучательная способность уменьшает уровень выходного теплового потока и обеспечивает снижение теплопотерь.

Покрытие работает в соответствии с физическими принципами отражения, теплопроводности, теплоотдачи и тепловосприятия. Главным фактором, обеспечивающим уникально низкую теплопроводность материала, является наличие легковесного наполнителя (микросфер).

Линейка теплоизоляционных покрытий АСТРАТЕК®:

- Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК

Многофункциональное базовое покрытие для теплоизоляции объектов из кирпича, бетона, металла, пластика, дерева, других материалов.
Цвет - белый или серый. Фасовка - пластиковые ведра 20 л, 10 л, 3 л.

Температурный режим от -60 до +200°С (кратковременная пиковая нагрузка до +260°С).

- Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК металл

Специальное покрытие для применения на металлических поверхностях. Улучшены адгезия и антикоррозионные характеристики

Цвет - серый. Фасовка пластиковые ведра 20 л, 10 л, 3 л.

Температурный режим от -60 до +200°С (кратковременная пиковая нагрузка до +260°С). Защищает от коррозии. Устойчив к кратковременному воздействию агрессивных сред (нефтепродукты, растворы кислот, солей, щелочей).

- Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК фасад

Специальный высоковязкий материал для теплоизоляции фасадов зданий и других строительных конструкций, предназначено для наружных и внутренних работ. Более простое нанесение слоями толщиной 0,8 - 1,2 мм на оштукатуренные, кирпичные и бетонные поверхности.
Базовый цвет - белый. Возможна колеровка в пастельные цвета.
Фасовка  - пластиковые ведра 20 л, 10 л, 3 л.

Атмосферостойкое и долговечное покрытие с высокой адгезией. Повышает  тепловое сопротивление стен. Паропроницаемый материал с влагозащитными свойствами.

Срок эксплуатации АСТРАТЕК не менее 10 лет при нормальных условиях (от -60°С до +200°С). Производитель гарантирует стабильное качество материала не менее 1 года при транспортировании и хранении его в надлежащих условиях.

Все теплоизоляционные полимерные покрытия АСТРАТЕК сертифицированы в системе ГОСТ Р, имеют пожарные сертификаты, гигиенические заключения, прошли экспертизу промышленной безопасности, имеют разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), включены в реестр новых технологий, оборудования и материалов, применяемых в сфере ЖКХ Российской Федерации, внесены в ГЭСН (часть 26 «Теплоизоляционные работы»).

Основные технические характеристики

| Наименование показателей | Величина | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
|  | АСТРАТЕК | АСТРАТЕКметалл | АСТРАТЕКфасад |  |
| 1 Плотность материала при температуре 20°С, кг/м3 | 595±10% | 603±10% | 600±10% | ГОСТ Р ИСО 705-2003 |
| 2 Массовая доля летучих веществ, %, не более | 47 | 47 | 47 | ГОСТ 17537-72 Раздел 1 |
| 3 Водородный показатель материала, рН | 7,5-11,0 | 7,5-11,0 | 7,5-11,0 | п.5.8 ТУ 5768-002-62584336-2009 |
| 4 Время высыхания и образования пленки до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 24 | 24 | 24 | ГОСТ 19007-73 |
| 5. Плотность покрытия (пленки) при температуре 20°С, кг/м3 | 350±20% | 360±20% | 370±20% | ГОСТ 15139-69 |
| 6. Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 | 1 | 1 | ГОСТ 15140-78 |
| 7. Адгезия покрытия по силе отрыва, МПа, не менее - к бетонной и кирпичной поверхности - к стали | 0,8 0,8 | 1,0 1,0 | 0,8 0,8 | ГОСТ 28574-90 |
| 8. Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более | 5 | 5 | 5 | ГОСТ 6806-73 |
| 9. Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее: Воды 5% раствора щелочи 3% раствора хлористого натрия | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 8 8 | ГОСТ 9.403-80* метод А, метод Б |
| 10. Стойкость покрытия к воздействию температуры (200±5)°С, ч, не менее | 1,5 | 1,5 | 1,0 | ГОСТ Р 51691-2000 п.9.13 |
| 11. Коэффициент теплопроводности материала, при температуре (20±5)°С, Вт/(м·°С) | 0,023 ± 10% | 0,023 ± 10% | 0,023 ± 10% | ГОСТ 7076-99 |
| 12. Коэффициент теплопроводности (результирующий) покрытия, при температуре (20±5)°С, Вт/(м·°С) * | 0,0012 ± 10% | 0,0012 ± 10% | 0,0012 ± 10% | п.5.10 ТУ 5768-002-62584336-2009 |

*Примечание: Результирующий коэффициент теплопроводности - суммарный показатель теплопроводности покрытия с учетом кондукции  пограничного слоя