Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК

АСТРАТЕК - универсальное базовое покрытие для различных сфер применения с высокой и стабильной адгезией к металлам и строительным материалам.
АСТРАТЕК предназначен для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий, трубопроводов газопроводов, нефтепроводов, паропроводов, включая запорную арматуру; емкостей для хранения и перевозки нефтепродуктов, химикатов, пищевых продуктов; воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования; промышленного оборудования и резервуаров без остановки производственного процесса. Температурный режим эксплуатации от - 60°С до + 200°С (допускается кратковременная (1-2 часа) тепловая нагрузка до +260°С).

АСТРАТЕК - температуростойкое, атмосферостойкое, паропроницаемое покрытие,  содержит ингибиторы коррозии.

Технические характеристики АСТРАТЕК

| № п/п | Наименование показателей | Величина | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность материала при температуре 20°С, кг/м3 | 595±10% | ГОСТ Р ИСО 705-2003 |
| 2 | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 47 | ГОСТ 17537-72, Раздел 1 |
| 3 | Водородный показатель материала, рН | 7,5-11,0 | п.5.8 ТУ 5768-002-62584336-2009 |
| 4 | Время высыхания и образования пленки до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 24 | ГОСТ 19007-73 |
| 5 | Плотность покрытия (пленки) при температуре 20°С, кг/м3 | 350±20% | ГОСТ 15139-69 |
| 6 | Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 | ГОСТ 15140-78 |
| 7 | Адгезия покрытия по силе отрыва, МПа, не менее - к бетонной и кирпичной поверхности - к стали | 0,8 0,8 | ГОСТ 28574-90 |
| 8 | Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более | 5 | ГОСТ 6806-73 |
| 9 | Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее: Воды 5% раствора щелочи 3% раствора хлористого натрия | 24 24 24 | ГОСТ 9.403-80* метод А, метод Б |
| 10 | Стойкость покрытия к воздействию температуры (200±5)°С, ч, не менее | 1,5 | ГОСТ Р 51691-2000 п.9.13 |
| 11 | Коэффициент теплопроводности материала, при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С) | 0,023 ± 10% | ГОСТ 7076-99 |
| 12 | Коэффициент теплопроводности покрытия (результирующий), при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С) * | 0,0012 ± 10% | п.5.10 ТУ 5768-002-62584336-2009 |

*Примечание: Результирующий коэффициент теплопроводности - суммарный показатель теплопроводности покрытия с учетом кондукции пограничного слоя.

Фасовка: Пластиковые ведра – 3; 10; 20 л.