готовая шпатлёвка для внутренней отделки

ХЭНДИКОАТ:

- готовая к применению акриловая шпатлёвка

- применяется на большинстве внутренних поверхностей, в том числе на деревянных

- предназначена для ремонта и доводки старых и новых поверхностей,  предназначенных к покраске

- ХЭНДИКОАТ специально разработан для работ по гипсокартону

- скрывает соединения  и трещины толщиной с волос. В отличие от обычных шпатлёвок, ХЭНДИКОАТ имеет пластические особенности, не отслаивается, сохраняет сцепление за счет акриловых  присадок

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: после высыхания ХЭНДИКОАТ особенно хорошо сцепляется с цементосодержащими поверхностями, гипсом, гипсовыми панелями, штукатуркой, деревом, оцинкованной стальной сеткой под штукатурку и другими поверхностями. ХЭНДИКОАТ используется в качестве шпатлёвки там, где невозможно  применение обычной: заделка тонких трещин и неровностей в стенах, потолках, ремонт поверхностей, создание идеально ровной поверхности.

ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ: перед нанесением удалить пыль, грязь, и инородные материалы, очистить поверхность от масел и соли. Ранее окрашенные поверхности необходимо сначала промыть содовым раствором, сполоснуть водой и дать просохнуть. Затем можно наносить шпатлёвку. Чтобы подготовить к работе старую поверхность или поверхность с признаками расслоения, рекомендуется обработать её ТЕРРАГРУНТОМ или раствором ТЕРРАБОНДА А. В случае, если помещение очень влажно или постоянно подвергается воздействию влаги, рекомендуется использовать ХЭНДИКОАТ ФАСАДНЫЙ.

НАНЕСЕНИЕ: нанесите шпатлёвку при помощи шпателя толщиной слоя не более 1 мм. Если одного слоя недостаточно, наносите дополнительные слои, давая каждому слою просохнуть около 4 часов. Через 4 часа после нанесения шпатлёвки, поверхность можно отшлифовать. Наносить на сухую поверхность при t0 не ниже +50С и влажности не более 85%.

# Технические данные:

| Продукт | Готовая к применению акриловая шпатлёвка |
| --- | --- |
| Наполнитель | Измельчённый мрамор |
| Разбавитель | Вода |
| Цвет | Белый |
| Расход | 0,5-1,5 кг./м2 |
| Время высыхания | 24 часа |
| Токсичность | Нетоксичен |
| Чистка инструментов | Водой |
| Срок хранения | 12 месяцев в закрытом виде |
| Упаковка | 5, 20 кг пластиковое ведро |