шпатлёвка для фасадных работ

ХЭНДИКОАТ ФАСАДНЫЙ:

- готовая к применению шпатлёвка на акриловой основе

- скрывает неровности и трещины толщиной с волос

- применяется на большинстве внешних поверхностей, в т.ч.  на деревянных

- стойкая к воздействию экстремальных погодных условий

- состав шпатлёвки специально разработан для ремонта и доводки старых и новых внешних поверхностей, предназначенных к покраске

- в отличие от обычных шпатлёвок, имеет пластические особенности, не отслаивается, сохраняет отличное сцепление за счет акриловых  присадок

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ХЭНДИКОАТ ФАСАДНЫЙ предназначен для   подготовки к окрашиванию внешних поверхностей из бетона, пенобетона, кирпича, камня, старой штукатурки, дерева и т.д. Как правило, он применяется на небольших участках стен, которые требуют незначительного ремонта и придания поверхности идеально ровного состояния. Благодаря эластичности, водостойкости и отличным адгезивным свойствам  ХЭНДИКОАТ ФАСАДНЫЙ используется там, где невозможно  применение обычной шпатлевки - для ремонта и заделки мелких трещин; для устранения неровностей, дефектов и вмятин в металле, включая металл, обработанный антикоррозийным веществом и т.д.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: перед нанесением удалить пыль, грязь и инородные материалы, очистить поверхность от масел и соли. Ранее окрашенные поверхности необходимо сначала промыть содовым раствором, сполоснуть водой и дать просохнуть. Чтобы подготовить к работе поверхность с признаками расслоения, рекомендуется обработать её ТЕРРАГРУНТОМ или ТЕРРАБОНДОМ А, разбавленным водой в пропорции 1:5 .

НАНЕСЕНИЕ: нанесите шпатлёвку при помощи шпателя слоем толщиной не более  2 мм. Если одного слоя недостаточно, можно нанести  дополнительные слои, давая каждому слою просохнуть. Перед окрашиванием шпатлёвка должна просохнуть в течение 24 часов. Как правило, последующего шлифования ХЭНДИКОАТ ФАСАДНЫЙ уже не требует. Наносить на сухую поверхность при t0 не ниже +50С и влажности не более 85%.

# Технические данные:

| Продукт | Готовая к применению акриловая шпатлёвка для фасадных работ |
| --- | --- |
| Наполнитель | Измельчённый мрамор |
| Разбавитель | Вода |
| Цвет | Белый |
| Расход | 0,5-1,5 кг/м2 при толщине слоя в 1мм |
| Время высыхания | 24 часа |
| Токсичность | Нетоксичен |
| Чистка инструментов | Водой |
| Срок хранения | 12 месяцев в закрытом виде |
| Упаковка | 5, 20 кг пластиковые банки |