| Наименование | Travertino |
| --- | --- |
| Описание | Декоративная штукатурка на основе гашеной извести |
| Основные характеристики | Минеральный материал для реставрации старых зданий Транспирантная Антигрибковый эффект |
| Классификация UNI 8682 | RPAC-Pigmentato-G1-Rasato-R2-S2 Пластиковая отделка, гранулометрия от 1 до 7 мм,атласная,высота рельефа1,5 мм,размерная классификация от 1,2 до 2 мм |
| Способ нанесения | Все поверхности должны быть тщательно подготовлены и очищены ручным методом или при помощи мытья. Перед нанесением материала необходимо увлажнить поверхность, которая должна быть выдержана во времени. На загрунтованную поверхность нанести 1-й слой металлической кельмой на сдир.2-й слой нанести металлической кельмой средней толщины, прокатать поверхность валиком medio gross. По мере высыхания приглаживаем, создавая гладкие участки и оставляя щербины, после чего местами прокатываем специальным декоративным валиком.Затем прод.ираем япончиком, приглаживаем металлической кельмой, глянцуем. После высыхания кистью наносим Velur, губкой растушевываем. |
| Практические советы | Не подвергать воздействию холода, тщательно закрывать упаковку после использования. В момент нанесения материала поверхность должна быть увлажненной.Не наносить на поверхности с повышенной влажностью. Избегать нанесения материала под открытым солнцем, в ветреные и очень жаркие дни. Незначительные затемнения и оттенки (более темные или более светлые)являются эстетическими характеристиками. На поверхности очень старой следует наносить сильно разведенный материал до 5-ти слоев. Вследствие натурального состава данного материала,окончательный цвет зависит от климатических условий и степени абсорбции поверхности. Новые поверхности или заплаты должны быть выдержаны во времени. Инструмент сразу после использования вымыть водой. Для максимальной гомогенизации красящего вещества необходимо произвести его размешивание при помощи шпателя, затем взболтать в миксере на протяжении 10 минут. Условия среды и поверхности: Температура среды: минимум 10 С/ максимум 35 С Относительная влажность:<75% Температура поверхности:минимум 10 С/ максимум 35 С |
| Меры предосторожности | Хранить в плотно закрытой емкости верх дном, в защищенном от холода месте. Требуется маркировка. Так как продукт сильно щелочной, во время работы не допускать попадания в глаза. В случае попадания обильно промыть водой и обратиться за медпомощью. Информация по использованию содержится в прикрепленной инструкции. Пустые емкости и емкости с остатками засохшего продукта необходимо должным образом утилизировать |

Travertino

| Спецификации и другая техническая информация |  |  | Основные данные при 20°С и относительной влажности 60% |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид покрытия (степень блеска) |  |  | Матовое |
| Плотность г/мл |  |  | 1,500/1,600 |
| Вязкость |  |  | Паста |
| Общий расход на 1 слой (толщина 3 мм) |  |  | 0,3/0,6м.кв/кг 0,5/0,9м.кв/л |
| Точка воспламенения °С |  |  | Не воспламеняется |
| Срок хранения (в сухом прохладном месте) |  |  | Не менее 36 месяцев |
| Полное высыхание ч. |  |  | 24 |
| Высыхание для окрашивания (Перекрывание) ч. |  |  | Через 24 |
| Внешняя / внутренняя |  |  | Да / Да |
| Цвета |  |  | Белый |
| Связующее вещество |  |  | Известь |
| Очистка инструментов |  |  | Вода |
| Растворитель |  |  | Вода |
| Нанесение шпателем |  |  | Готов к использованию |

# W W W . ITALDECOR . R U

Профессиональная линия из Италии

г. Москва, Автозаводская, д.25

тел. 101-4475