анти-грибковая окрашенная проникающая грунтовка

ТЕРРАГРУНТ АНТИПЛЕСЕНЬ:

- высокоэффективный продукт на акриловой основе, имеет отличные проникающие и связывающие свойства

- основана на смеси акриловых высокодисперсных смол, пигментов, наполнителей и антигрибковых добавок

- активно предотвращает рост микробов на поверхности.

- содержит сильные фунгициды, которые предотвращают поражение поверхности микробами

- может использоваться на всех поверхностях из бетона, пенобетона, цемента, гипсокартона, древесины, а также покрытых  штукатуркой

- действует как связывающий состав, подготавливая основу для дальнейшего нанесения отделочных материалов

- поставляется готовым к нанесению

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: грунтовка  разработана для использования на пенобетоне, но она также подходит для всех внутренних цементосодержащих поверхностей, которые требуют закрепления и защиты против грибка. Она может также использоваться на поверхностях,  восприимчивых к микробному заражению, таких как потолки в ванных комнатах,  кухнях, и т.д.

ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ: убедитесь, что пыль, грязь и посторонние примеси удалены с поверхности. Удалите все виды масел, защитите смежные участки, которые не должны быть обработаны. Поврежденные или облетающие участки должны быть восстановлены. Рекомендуется применять для ремонта Хэндикоат внутренний. При обработке старых окрашенных поверхностей, сначала их надо вымыть раствором соды, сполоснуть и высушить перед нанесением грунтовки.

НАНЕСЕНИЕ: нанесите грунтовку свободно и равномерно щеткой, или с помощью подходящего распыляющего оборудования и позвольте поверхности высохнуть. Поверхность считается полностью обработанной, когда на ней появляется легкий блеск. В зависимости от состояния поверхности, возможно, может возникнуть необходимость нанести два или три слоя.

# Технические данные:

| Продукт | анти-грибковая окрашенная проникающая грунтовка |
| --- | --- |
| Основа | стироловый акрилат |
| Цвет | прозрачная |
| Расход | 0,1 – 0,15 кг/м2 в зависимости от поверхности |
| Время высыхания | 2-3 часа в нормальных условиях |
| Токсичность | нетоксична |
| Чистка инструментов | водой |
| Срок хранения | 12 месяцев в нормальных условиях, в закрытом виде. Защищать от попадания прямых солнечных лучей и замерзания |
| Упаковка | 5(4), 20(18) кг пластиковые канистры |