ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CANOVAGYPSUM

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наименование

CANOVAGYPSUM

Описание

Очень тонкая паста на основе эмульгированных в воде синтетических смол и отборных заполняющих компонентов для выполнения тонких отделочных покрытий внутри помещения, используется для отделки поверхностей, которым необходимо придать мягкий и шелковистый вид, похожий по фактуре на статуи Кановы

Классификация по стандарту UNI 8681

Отделочная шпатлевка, воднодисперсионная, однокомпонентная, физической сушки (E4.C.O.C.A.HF)

Предназначение

Для внутренних работ

Поверхность для нанесения

Цементная шпатлевка, окрашенная штукатурка, стены и элементы из гипса, железобетон, панели, фиброцемент, дерево

ОПИСАНИЕ

Внешний вид/Состав

Физическое состояние: паста

Тип смолы/связующего вещества: виниловая (UNI 8681: HF)

Размерные характеристики

Объемная масса: 1690 ± 50 г/л

Внешний вид: шелковистая

Функциональные характеристики

Вес сухого остатка: 73,1 ± 2 %

pH: 7-8

Цветовая гамма

Карта цветов “Canovagypsum” (IVAS)

НАНЕСЕНИЕ

Атмосферные условия

Температура воздуха: мин +5°C макс +40°C

Относительная влажность воздуха: макс 80%

Инструмент

Тип: шпатель, наждачная бумага > 200

Подготовка поверхности

Поверхности необходимо тщательно очистить щеткой вручную и/или вымыть, убедитесь, что на них не осталось выцветших мест, осыпающихся частей, нейтрализующих составов, воска, масла и т.д., что может ухудшить адгезию. Предварительно нанести один слой фиксатива Acrilica 100 (IVAS)

Разбавитель

Тип: готова к использованию

Способ нанесения

Наносится стальным шпателем для получения максимально гладкой и однородной поверхности. Существенные неровности поверхности предварительно необходимо выровнять при помощи заполняющей шпатлевки. Для придания шелковистости после последней затирки высохшую поверхность обработать наждачной бумагой. Можно покрыть матовым синтетическим воском Cerabell (IVAS).

Время сушки или отвердевания при ~ 23°C

Готово к обработке наждачной бумагой приблизительно через 6 часов, время сушки может изменяться в зависимости от толщины покрытия и атмосферных условий

Расход (при нанесении в два слоя)

0,5-0,4 м2/кг

Рекомендуемый расход на м2: 2-2,5 кг

Одной упаковки (20 кг) хватает на: ок.10-8 м2

Расход может изменяться в зависимости от степени неровности поверхности

Возможность последующего нанесения других покрытий

Совместимость с другими покрытиями: совместима с любыми покрытиями, не содержащими растворителей

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CANOVAGYPSUM

ХРАНЕНИЕ

Фасовка

20 кг – 5 кг

Хранение

Минимальная и максимальная температура: +5°C +30°C (в прохладном, защищенном от промерзания месте)

Срок хранения в оригинальной упаковке: 365 дней

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Классификация по классу опасности

Не требует маркировки как опасный в соответствии

с: DL от 3 февраля 1997 n°52 с поправками DL от 25 февраля 1998 n°90, DMS от 4 апреля 1997, DMS от 28 апреля 1997, DL от 16 июля 1998 n°285, Директивой 1999/45/CE от 31 мая 1999, DMS от 7 июля 1999, DMS 10 апреля 2000, DMS 26 января 2001, DMS от 11 апреля 2001, Директивой 2001/58/CE, Директивой 2001/59/CE, Директивой 2001/60/CE с последующими изменениями.

Меры предосторожности

См. правила безопасности

Запах

Без запаха

Утилизация

В соответствии с решением СЕЕ 2000/532/СЕ с учетом поправок 2001/118/СЕ, 2001/119/СЕ, 2001/573/СЕ и последующих изменений

Пластиковая упаковка: Классифицируется по коду 150102. Может утилизироваться с бытовыми отходами в соответствии с местными нормативами

Металлическая упаковка: Классифицируется по коду 150104. Может утилизироваться с бытовыми отходами в соответствии с местными нормативами

Упаковка, содержащая остатки невысохшей краски, может быть классифицирована по коду 080112

Подлежит утилизации в соответствии с местными нормативами

N.B.B. Настоящее Техническое описание включает всю накопленную нами на настоящий момент научно-техническую информацию. Тем не менее, мы не несем ответственности за точность указанных в нем данных, поскольку мы не можем контролировать то, как применяются описанные в нем средства. Мы рекомендуем обязательно уточнить, можно ли использовать то или иное средство в данном конкретном случае.

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 – 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italy Тел. 0541 815811 Факс 0541 933112

www.gruppoivas.com ivas@gruppoivas.com

Изд. 05-2003