тонкослойная штукатурка/ремонтная смесь

ТЕРРАКО  ТЕРРАМИКС:

- специальный сухой штукатурный состав, предназначенный для восстановления и выравнивания поверхностей из бетона, лёгкого бетона, кирпича и т.д.

- идеально подходит как для внешних, так и для внутренних работ, делая поверхности пригодными для нанесения краски или поклейки обоев

- благодаря своему составу, содержащему тщательно подобранные измельчённые наполнители и присадки, ТЕРРАМИКС устойчив к экстремальным погодным условиям, обладает высокими адгезийными характеристиками, не трескается и не осыпается

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  в зависимости от зернистости наполнителя различают два сорта ТЕРРАКО ТЕРРАМИКС. ТЕРРАМИКС крупнозернистый применяется для заделывания щелей шириной до 15 мм, максимальная толщина каждого слоя не должна превышать 5 мм. Для создания ровной гладкой поверхности необходим ТЕРРАМИКС мелкозернистый, максимальная толщина каждого слоя которого может составлять не более 3 мм.

ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ: очистить поверхность от грязи, пыли, соли, масел и краски, пористые и осыпающиеся поверхности обильно смочить водой.

СМЕШИВАНИЕ: для получения тонкослойной штукатурки ТЕРРАМИКС  смешивается с водой в пропорции  20 кг ТЕРРАМИКСА мелкозернистого на 5 л воды. Для получения ремонтной смеси - 20 кг ТЕРРАМИКСА крупнозернистого на 4 л воды. Раствор тщательно размешивается миксером или ручной мешалкой в течение 3 – 5 минут до получения однородной массы.  При нанесении на пористые адсорбирующие поверхности, а также для наружных работ в районах с суровыми климатическими  условиями вместо воды необходимо использовать раствор ТЕРРАБОНД   А     с водой в пропорции 1 : 7.

НАНЕСЕНИЕ: раствор ТЕРРАМИКС должен быть использован в течение 4-х часов после приготовления, он наносится распылителем или вручную и выравнивается стальным шпателем. Для придания поверхности особенной гладкости можно пользоваться деревянным затирочным инструментом, смоченным водой. В условиях сухого жаркого климата на протяжении 3-х дней после нанесения ТЕРРАМИКС необходимо смачивать водой (2-3 раза в день) для избежания образования мелких трещин.

Технические данные:

| Продукт | Штукатурка / ремонтная смесь в сухом виде |
| --- | --- |
| Присадки | Гидравлические и органические |
| Наполнители | Доломитовая мука, измельченный кварц, пластификаторы и клеящие добавки |
| Количество воды на 20 кг сухой смеси: | ТЕРРАМИКС мелкозернистый - около 5 л, ТЕРРАМИКС крупнозернистый - 4 л воды |
| Усилие на разрыв / отрыв | 105 кПа / см² |
| Усилие на сжатие | 285 кПа / см² |
| Усадка | 0.13 % ( ASTM 157 ) |
| Цвет | Светло – серый, белый |
| Расход | Около 1.8 кг / м² при толщине слоя 1 мм |
| Токсичность | Нетоксичен |
| Чистка инструментов | Водой |
| Время высыхания | 72 часа |
| Срок хранения | 12 месяцев в закрытой упаковке |
| Упаковка | 20, 50, 300 кг |