| Наименование | OTHELLO(STUCCO VENEZIANO) |
| --- | --- |
| Описание | Глянцевая декоративная венецианская штукатурка |
| Основные характеристики |  |
| Колеровка / Цвет | Более 1000 цветов для Stucco Veneziano по Baldini Technicolor Edilizia Tintometric System |
| Классификация UNI 8681 | E.2/4.C.O.A.2.FA Водорастворимая, однокомпонентная, быстросохнущая, непрозрачная, декоративная штукатурка на акриловой основе. |
| Способ нанесения | Тщательно удалите следы старой краски, очистите поверхность от грязи, пыли и отстающих частиц. Абсорбентные поверхности или поверхности, ранее обработанные клеевой краской, грунтуют прозрачным Solvent-based Fixative в один слой. Для закрепления поверхности нанесите один слой Solden Plus Нанесите по меньшей мере два тонких слоя Stucco Veneziano используя нержавеющий стальной шпатель для венецианской штукатурки. Через 8 часов (предпочтительнее через 24 часа) после шлифования зашкурьте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, затем тщательно очистите поверхность Для достижения желаемого декоративного эффекта следующие слои наносите используя гибкий металлический мастерок или нержавеющий металлический шпатель для венецианской штукатурки. Для максимального блеска нанесите один слой Cera per Stucco Veneziano |
| Практические советы (Советы по нанесению) | Не наносить на поверхности открытые прямым солнечным лучам и сильному ветру. На сильно абсорбирующие интерьерные поверхности необходимо предварительно нанести один слой фиксатива на водной основе. Для однородности цвета вначале краску перемешивают вручную, а затем миксером около 10 мин. Условия нанесения: Температура окружающей среды min 5°С / max 35°С Относительная влажность окружающей среды: < 80%; Температура поверхности: min 5°С / max 35°С; Относительная влажность поверхности: < 10% |
| Меры предосторожности | Хранить в плотно закрытой емкости верх дном, в защищенном от холода месте. Маркировка не требуется. Информация по использованию содержится в прикрепленной инструкции. Пустые емкости и емкости с остатками засохшего продукта необходимо должным образом утилизировать. |

STUCCO VENEZIANO

| Спецификации и другая техническая информация |  | Метод |  | Основные данные при 20°С и относительной влажности 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид покрытия (степень блеска) |  |  |  | -- |
| Плотность г/мл |  | BVL 007 (UNI 8910) |  | 1,550 ÷ 1,650 |
| Вязкость |  |  |  | Паста |
| Общий расход Для покрытия в 1 мм |  | BVL 059 |  | 0,5 ÷ 1,3 м² / кг 0,8 ÷2,1 м² / л |
| Рекомендуемая толщина пленки каждого покрытия |  | BVL 066 |  | 40 ÷ 80 |
| Точка воспламенения °С |  | BVL 046 (UNI 8909) |  | Не воспламеняется |
| Сухой остаток % |  |  |  | 82 |
| Срок хранения (в сухом прохладном месте) |  | BVL 064 (UNI 10154) |  | Не менее 36 месяцев |
| Полное высыхание ч. |  | BVL 033 |  | 8 |
| Высыхание для окрашивания (Перекрывание) ч. |  | BVL 033 |  | 24 |
| Внешняя / внутренняя |  | BVL 037 |  | Нет / Да |
| Цвета |  |  |  | В соответствии с колеровочной картой |
| Связующее вещество |  |  |  | Акрил |
| Очистка инструментов |  |  |  | Вода |
| Растворитель |  |  |  | Вода |
| Разбавление при нанесении шпателем % |  |  |  | Готов к использованию |

W W W . ITALDECOR . R U

Профессиональная линия из Италии

г. Москва, Автозаводская ул. Д.25

тел. 101-4475