| Наименование | MARMOFLOAT |
| --- | --- |
| Описание | Штукатурка на основе гашеной извести с мраморной крошкой |
| Основные характеристики | - предотвращает образование плесени - паропроницаемое - дезинфицирующее |
| Колеровка / Цвет | Marmofloat колеруется колорантами Ossidi по Baldini Tecnicolor Ossidi Tinting System или колорантами Edilizia Universal по Baldini Tecnicolor Edilizia. |
| Классификация UNI 8681 | E.2/4.C.O.A.2.SA Базовое и финишное покрытие на вододисперсионной основе, однокомпонентное, известковое, быстросохнущее, матовое. |
| Способ нанесения | Будучи известковым материалом MARMOFLOAT подходит для создания текстуры и даже для реставрации. Продукт основан на натуральном белом, застывающем в воде известняке, обладает высокой паропроницаемостью, отличной сцепляемостью и прочностью, содержит незначительное количество растворимых в воде солей. Наносится на дышащие поверхности, полируется ветошью. Не наносить на поверхности, окрашенные материалами, создающими пленку (штукатурка, эмульсионные краски и т.д.). Нанесение: После соответствующей обработки поверхности стену следует увлажнить, хорошенько размешать материал и нанести кельмой из нержавеющей стали. Для наилучшего результата нанести 2-й слой через 24 часа. В случае появления неравномерных участков, нанести 2 слоя MARMOFLOAT, чтобы избежать неравномерного впитывания. Если требуется ровная полупрозрачная поверхность, финишный слой должен быть выровнен путем надавливания шпателем под углом 45(. При идеальном нанесении толщина покрытия составляет 0,8мм при среднем расходе материала. |
| Практические советы (Советы по нанесению) | Цвет материала может различаться в зависимости от партии. Это зависит от количества содержания мраморного порошка в продукте. Защищать от замерзания. Тщательно закрывать после использования. Во время нанесения основа должна быть достаточно увлажненной. Не наносить на постоянно влажные поверхности. Не наносить покрытие под прямыми солнечными лучами, а также в ветреные или жаркие дни. На старую штукатурку следует наносить до пяти слоев сильно разведенного материала. Из-за натуральных составляющих покрытия оттенок последнего слоя будет зависеть от абсорбации поверхности и климатических условий. Так как покрытие содержит натуральный состав, то масса может содержать незначительное количество негашеных частиц. По окончании работы инструмент необходимо незамедлительно промыть водой. Условия нанесения: Температура окружающей среды min 10°С / max 35°С Относительная влажность окружающей среды: < 75%; Температура поверхности: min 10°С / max 35°С; |
| Меры предосторожности | Хранить в плотно закрытой емкости верх дном, в защищенном от холода месте. Так как продукт сильно щелочной, во время работы не допускать попадания в глаза. В случае попадания обильно промыть водой и обратиться за медпомощью. Маркировка не требуется. Информация по использованию содержится в прикрепленной инструкции. Пустые емкости и емкости с остатками засохшего продукта необходимо должным образом утилизировать |

MARMOFLOAT

| Спецификации и другая техническая информация |  | Метод |  | Основные данные при 20°С и относительной влажности 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид покрытия (степень блеска) |  |  |  | -- |
| Плотность г/мл |  | BVL 007 (UNI 8910) |  | 1,350 ÷ 1,550 |
| Вязкость |  |  |  | Паста |
| Общий расход м²/л (при рекомендуемой толщине пленки 0,8 мм) |  | BVL 059 |  | 0,6 ÷ 0,9 |
| Рекомендуемая толщина пленки каждого покрытия |  | BVL 066 |  | Около 800 микрон |
| Точка воспламенения °С |  | BVL 046 (UNI 8909) |  | Не воспламеняется |
| Срок хранения (в сухом прохладном месте) |  | BVL 064 (UNI 10154) |  | Не менее 36 месяцев |
| Паропроницаемость (при толщине пленки 1,0 мм) |  | BVL 099 (DIN 52615) |  | 350 г/м² в 24 часа |
| Полное высыхание ч. |  | BVL 033 |  | 24 ч. |
| Высыхание для окрашивания (Перекрывание) ч. |  | BVL 037 |  | 12 ÷ 24 |
| Внешняя / внутренняя |  |  |  | Да / Да |
| Цвета |  |  |  | Белый |
| Связующее вещество |  |  |  | Известь |
| Очистка инструментов |  |  |  | Вода |
| Растворитель |  |  |  | -- |
| Разбавление при нанесении шпателем % |  | BVL 063 |  | Готов к использованию |

# W W W . ITALDECOR . R U

Профессиональная линия из Италии

г. Москва, Автозаводская, д.25

тел. 101-4475