САБУЛА

(SABULA)

ОПИСАНИЕ: Полихромный материал с эффектом велюровой ткани, мягкий и спокойный, вписывающийся в любой стиль интерьера.

VALPAINT – производитель

| УПАКОВКА: | 1 л и 5 л. |
| --- | --- |
| СРЕДНИЙ РАСХОД: | 1 л на 3 – 4 м2. |
| РАЗВЕДЕНИЕ: | Водой не более 5%. |

НАНЕСЕНИЕ: В качестве подготовки поверхности можно использовать акриловую краску типа     PANTEX 900 или грунтовку MUROPRIM.

Производитель рекомендует колеровать грунтовку в цвет, аналогичный выбранному цвету базы SABULA. Перед нанесением краску следует продолжительное время размешивать с помощью электросмесителя (на низких оборотах).

Наносится краскопультом с компрессором (давление 2 – 4 атм.). Размер сопла – 2,5 мм.

Внимание: Ни в коем случае не использовать для нанесения  вакуумный компрессор.

Распыляется с расстояния 30 – 50 см от поверхности равномерными движениями, в два слоя. Первый слой наносится в горизонтальном, второй слой - в вертикальном направлении. В случае если второй слой базы SABULA нанесен слишком интенсивно, могут возникнуть неравномерные отблески. Чтобы их ликвидировать, на полностью высохший второй слой необходимо нанести третий слой краски перекрестным движением краскопульта, настроенным на минимальный расход материала.

ВЫСЫХАНИЕ: 2 - 3 часа на слой при температуре +20°С и при средней влажности окружающей среды. При комнатной температуре около 20°С краска высыхает за 2 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все цвета можно перемешивать между собой, что позволяет находить оригинальные сочетания тонов.

Для получения особых эффектов возможно добавление в покрытие специальных блёсток                                                       BRI ORO/ARG.

После высыхания обеспечивает прекрасную износостойкость, легко моется водой и мыльным раствором с помощью губки или мягкой щетки.

Базы SABULA одного цвета, в зависимости от произведенной партии, могут иметь отличия в оттенках. В связи с этим необходимо убедиться в том, что все базы, предназначенные для использования в одном помещении, имеют один и тот же номер партии. В случае разных партий необходимо смешать материал в одной ёмкости для получения единого замеса.

Хранить при температуре от +5°С до +30°С.

Защищать от мороза.

Не горючий, экологически чистый материал.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне  квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Перед началом работ необходимо сделать пробный выкрас.