акриловая грунтовка/универсальная добавка (концентрат)

ТЕРРАКО ТЕРРАБОНД А:

- акриловая грунтовка/универсальная добавка, применяется для работы со всеми вяжущими материалами, покрытиями, штукатуркой и т.д. Может использоваться в качестве связывающего компонента в различных смесях, как улучшающая характеристики добавка и как грунтовка для предварительной обработки пористой, зернистой поверхности, пенобетона, штукатурки и т.д.

- высококонцентрированный и экономичный продукт

- применяется для фасадных и внутренних работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  в качестве грунтовки – ремонт пористых поверхностей на глубину 5 мм и менее, выравнивание оштукатуренных поверхностей, при покраске / побелке, поверхностная обработка;

в качестве добавки - в штукатурный раствор, в клеевой раствор.

ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ: перед применением очистить поверхность от пыли, грязи, масел и т.п.

НАНЕСЕНИЕ: перед использованием концентрат разбавляется водой:

| Области применения | ТЕРРАБОНД А / Вода |
| --- | --- |
| В КАЧЕСТВЕ ГРУНТОВКИ: ремонт пористых поверхностей на глубину 5 мм и менее выравнивание оштукатуренных поверхностей при покраске / побелке - поверхностная обработка | 1 : 2 – 1 : 5 1 : 2 – 1 : 4 |
| В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ: в штукатурный раствор - в клеевой раствор | 1 : 7 – 1 : 10 1 : 10 |

Наносить кистью, валиком, краскопультом. Использовать раствор до полного отвердения.

Перед нанесением на поверхности, ранее покрытые масляными красками, проконсультируйтесь у экспертов фирмы «ТЕРРАКО».

# Технические данные:

| Продукт | Акриловая грунтовка/добавка |
| --- | --- |
| Основа | Стироловый акрилат |
| Разбавитель | Вода |
| Цвет | После высыхания - прозрачен/белый |
| Время высыхания | 3 часа в нормальных условиях |
| Токсичность | Нетоксичен |
| Чистка инструментов | Водой |
| Хранение | 12 мес. в закрытой упаковке, в сухом, чистом, закрытом от попадания прямых солнечных лучей помещении при температуре не ниже +50С |
| Упаковка | 4, 18 кг пластиковые канистры |