высокоэластичное гидроизоляционное покрытие

ФЛЕКСИКОАТ:

- готовое к применению высокоэластичное акриловое гидроизоляционное покрытие для крыш, саун, санузлов и т.д.

- обладает отличной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям

- покрытие водонепроницаемо, позволяет покрытой поверхности «дышать» и в то же время не теряет первоначального сцепления, обеспечивает бесшовное покрытие, высокоэластично, быстро сохнет, не подвержено воздействию УФ излучения

- после нанесения покрытие сохраняет свои свойства при температуре от -45 0С до +60 0С

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ФЛЕКСИКОАТ предназначен для использования в качестве гидроизоляционного покрытия на горизонтальных и вертикальных поверхностях из бетона, черепицы,  асфальта, асбоцемента, полиуретана.

ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ: удалить грязь, пыль, масляные пятна, все трещины заделать шпатлёвкой или герметиком. Перед нанесением ФЛЕКСИКОАТА поверхность необходимо обработать раствором ТЕРРАБОНДА  А  или ТЕРРАГРУНТОМ.

НАНЕСЕНИЕ:  ФЛЕКСИКОАТ наносится кистью, валиком, распылителем на подготовленную поверхность. После высыхания первого слоя (около 6 часов) наносится второй слой. Для армирования необходимых участков применяется сетка из стекловолокна.

ФЛЕКСИКОАТ  наносится на абсолютно сухую поверхность, не должен наноситься в дождь.

# Технические данные:

| Продукт | Готовый к применению гидроизоляционный состав |
| --- | --- |
| Присадки | Стирил, акриловые сополимеры |
| Разбавитель | Вода до 10 % |
| Цвет | Белый |
| Расход | 1 кг/м2 |
| Время высыхания | 4-6 часов на каждый слой |
| Токсичность | Нетоксичен |
| Чистка инструментов | Водой |
| Срок хранения | 12 месяцев в запакованном виде |
| Упаковка | 5, 20 кг |