| OVERVIEW |  | ТИП МАТЕРИАЛА/КОДЫ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Серый 75520 Максификс является легким для нанесения раствором для установки и укладки керамической плитки, глазированного и неглазированного клинкера и мозаики. Он подходит для отделки стен и пола из бетона, пенобетона и штукатурки, как внешних, так и внутренних помещений. Максификс обеспечивает отличное сцепление плитки с основанием. Материал выпускается белого и серого цвета. |

| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ |  |
| --- | --- |
| Убедитесь в том, что поверхность, предназначенная для облицовки чистая, и не содержит никаких инородных материалов. Абсорбирующие и пористые поверхности перед нанесением Максификса необходимо тщательно смочить водой. |

| СМЕШИВАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Добавьте приблизительно 6 –7 литров воды к 25 кг Максификса и тщательно размешайте до получения раствора консистенции густой сметаны. Подождите 5 минут, еще раз перемешайте и наносите на поверхность. |

| НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ |  |
| --- | --- |
| Максификс не нужно наносить на заднюю часть каждой плитки, как это делается обычно. Убедитесь в том, что задняя поверхность плитки гладкая, без царапин и углублений. Нанесите Максификс гладкой стороной зазубренной кельмы слоем толщиной приблизительно 3 мм, затем проведите по поверхности нанесенного раствора рифленой стороной кельмы. Поместите плитку на место и прижмите, слегка поворачивая, до получения полного сцепления. Уложите плитку на поверхность до высыхания клея, планируйте работу соответственно. Подготовленный материал должен быть использован в течение 1 часа. При укладке на проблемные поверхности, или если нужно уложить крупную плитку, при смешивании рекомендуется заменить 20 % воды Террабондом А. |

| ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ШВАМИ |  |
| --- | --- |
| Чтобы получить одинаковые интервалы между рядами плитки рекомендуется использовать специальный шнур или распорные детали требуемой толщины. |

| ЗАТИРКА ШВОВ |  |
| --- | --- |
| Для получения детальной информации обратитесь к техническому описанию затирки для швов Терраграут. |

| РАСШИВКА ШВОВ |  |
| --- | --- |
| Расшивка швов, когда это необходимо, должна быть включена в стадию проектирования. |

| ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ |  |
| --- | --- |
| Избегайте длительного контакта с глазами и кожей. Для получения детальной информации обращайтесь к действующей спецификации по безопасности материалов. |

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Максификс выпускается в бумажных мешках по 25 кг. Материал должен храниться в чистом, сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода. Нераскрытые мешки могут храниться в течение 6 месяцев. В первую очередь используйте материал с более ранней датой выпуска.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| Продукт | Цементосодержащий клей для плитки в форме порошка. |
| Наполнитель | Инертные точно измельченные промытые наполнители из доломита и кварца. |
| Цвета | Серый. |
| Добавки | Пластификаторы, вещества, улучшающие адгезию, и агенты, удерживающие воду. |
| Токсичность | Не содержит токсичных веществ. |
| Расход материала | 0,85 кг /м2 при толщине слоя 1мм с использованием зубчатой кельмы. Фактический расход материала зависит от пористости поверхности. |
| Потребление воды | 6-7 литров воды на 25 кг Максификса. |
| Упаковка | Бумажные мешки по 25 кг. |
| Хранение | 6 месяцев в заводской нераскрытой упаковке. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ТЕРРАКО предлагает большой выбор строительных отделочных материалов и услуг. Отдел Технического обслуживания ТЕРРАКО или местный агент могут предоставить более детальную информацию, образцы, провести демонстрацию нанесения материалов по просьбе заказчиков. Информация, приведенная здесь, основана не только на наших лабораторных исследованиях, но и на практическом опыте, полученном в процессе отделочных работ.

Вся продукция продается в соответствии со стандартными условиями продаж, которые могут быть предоставлены по просьбе покупателя.

Эта информация основана на современном уровне знаний ТЕРРАКО, она предназначена для того, чтобы дать общую информацию о материалах ТЕРРАКО и методах их применения. Потенциальному покупателю рекомендуется подтвердить соответствие материалов, предложенных ТЕРРАКО, своим потребностям перед тем, как   приобретать их в коммерческом масштабе

Для получения технической информации просьба обращаться к вашим ближайшим представителям фирмы «Террако»:

Россия:

ООО «Террако-Швеция» Лтд. Россия

Тел.:  +7 (495)  921-22-37

Факс: +7 (495)  627-38-81

e-mail: adm@terraco.ru

Web: www.terraco.ru